2019年建设工程质量检测机构能力比对作业指导书

（门窗型材）

一、样品规格及数量

样品为门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材焊接角，数量为6个，采用纸质包装箱包装。

二、项目及依据标准

能力比对的项目及依据标准如下：

| 样品种类 | 比对项目 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 门窗用未增塑聚氯乙烯型材焊接角 | 焊角的受压弯曲应力 | GB/T 8814-2017 |

三、样品确认

在收到样品后请及时核验样品的信息和状态，并如实填写“样品接收确认表”。如同时参加其他项目的比对，可合并反馈一份样品接收确认表。如有样品破损、实物编号（见包装或样品表面）与表中编号不符或其他异常情况，请及时联系河北省建筑科学研究院有限公司。

# 请于收到样品5日内将“样品接收确认表”（扫描件）以电子邮件方式发至河北省建筑科学研究院有限公司。

四、状态调节和试验环境

在进行检测之前，应将样品在温度（23±2）℃、相对湿度（50±10）%的环境下放置至少48h，并在该环境条件下进行试验。

五、试验操作

凡本作业指导书未做具体要求的，均按相应检测方法标准进行操作。具有主型材的可焊接性（GB/T 8814-2004)资质的，也可按该标准进行检测操作。

每组6个样品，其中1个为备用样品，结果取5个试样的平均值。

六、数据处理

计算试样受压弯曲应力时，试样支撑面的中心长度a=400mm，临界线AA，与中性轴ZZ，的距离e=33.94mm，型材横截面ZZ，轴的惯性矩I=164784mm4，结果修约至0.1MPa。

# 七、报送结果

# 各单位务必及时完成检测，并于2019年9月10日前以纸质方式向河北省建设工程质量研究会报送“能力比对结果报告单”。

# 未取得本项目或主型材的可焊接性资质的，请在结果报告单的备注栏中予以注明，此类数据将不参与标准值的统计。

# 八、联系方式

# 1、河北省建筑科学研究院有限公司

# 联系人及电话：李贝贝18033878101、李治18033871030

# 网址：http://www.hebabr.com，邮箱：pxb@hebabr.com

# 2、河北省建设工程质量研究会

# 联系人及电话：0311-68031173 张兴锋 17732126056、杨松松 15511325109

# 通讯地址：石家庄市新华路296号盛安大厦521室，邮编：050000

# 附：样品接收确认表

河北省建设工程质量研究会

河北省建筑科学研究院有限公司

2019年8月10日

样品接收确认表

| 样品名称 | □混凝土外加剂（W） □耐碱网布（N）□门窗型材（M） |
| --- | --- |
| 发样单位 | 河北省建筑科学研究院有限公司 |
| 联系地址 | 石家庄市槐安西路395号 |
| 联系人及电话 | 李贝贝 18033878101、李治 18033871030 |
| 样品编号 | 外加剂：W 耐碱网布：N 门窗型材：M |
| 收样单位 |  |
| 联系地址 |  |
| 联系人及电话 |  | 邮 编 |  |
| 接收状态 | □样品编号与实物一致 □样品编号与实物不符 | □完好 □异常 |
| 如需要，对接收样品的详细说明： |
| 备 注 | 请于收到样品5日内将“样品接收确认表”以电子邮件方式发至河北省建筑科学研究院有限公司（pxb@hebabr.com）。如有样品破损、实物编号与表中编号不符或其他异常情况，请及时联系河北省建筑科学研究院有限公司。 |

接收人签字：                       接收单位（盖章）