附件 1

主要人员配备表

| 序 号 | 专项资质类别 | 主要人员 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 注册人员 | 技术人员 |
| 1 | 建筑材料及构配件 | 无 | 不少于 20 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专 业中级及以上技术职称人员不少于 4 人。 |
| 2 | 主体结构及装饰装修 | 不少于 1 名二级注册结构工程师,且具有 2 年以上质量 检测工作经历。 | 不少于 15 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专 业中级及以上技术职称人员不少于 4 人、工程类专业高级及以上 技术职称人员不少于 2 人。 |
| 3 | 钢结构 | 不少于 1 名二级注册结构工程师，且具有 2 年以上质量 检测工作经历。 | 不少于 15 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专 业中级及以上技术职称人员不少于 4 人、工程类专业高级及以上 技术职称人员不少于 2 人。 |
| 4 | 地基基础 | 不少于 1 名注册土木工程师（岩土），且具有 2 年以上 质量检测工作经历。 | 不少于 15 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专 业中级及以上技术职称人员不少于 4 人、工程类专业高级及以上 技术职称人员不少于 2 人。 |

| 序 号 | 专项资质类别 | 主要人员 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 注册人员 | 技术人员 |
| 5 | 建筑节能 | 无 | 不少于 20 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专 业中级及以上技术职称人员不少于 4 人。 |
| 6 | 建筑幕墙 | 无 | 不少于 15 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专 业中级及以上技术职称人员不少于 4 人、工程类专业高级及以上 技术职称人员不少于 2 人。 |
| 7 | 市政工程材料 | 无 | 不少于 20 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专 业中级及以上技术职称人员不少于 4 人。 |
| 8 | 道路工程 | 无 | 不少于 15 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专 业中级及以上技术职称人员不少于 4 人、工程类专业高级及以上 技术职称人员不少于 2 人。 |
| 9 | 桥梁及地下工程 | 不少于 1 名一级注册结构工程师、1 名注册土木工程师 （岩土），且具有 2 年以上质量检测工作经历。 | 不少于 15 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专 业中级及以上技术职称人员不少于 4 人、工程类专业高级及以上 技术职称人员不少于 2 人。 |

—  7 —

附件 2

检测专项及检测能力表

| 序号 | 检测 专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑 材料 及构 配件 | 1 | 水泥 | 凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量 | 保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量 |
|  |  | 2 | 钢筋（含焊接 与机械连接） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延 伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形 | 弯曲性能 |
|  |  | 3 | 骨料、集料 | 细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值 与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯 离子含量 | 表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、 轻物质含量、有机物含量、贝壳含量 |
|  |  |  |  | 粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指 标、针片状颗粒含量 | 坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率 |
|  |  |  |  | 轻集料：/ | 筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析 |
|  |  | 4 | 砖、砌块、瓦、 墙板 | 抗压强度、抗折强度 | 干密度、吸水率、抗渗性能、抗弯曲性能（或承载力）、耐急 冷急热性、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、 吊挂力、抗冻性能 |

| 序号 | 检测 专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 混凝土及拌 合用水 | 抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合 用水（氯离子含量） | 限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折 强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有 效性、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH 值、硫酸根离子含 量、不溶物含量、可溶物含量） |
|  |  | 6 | 混凝土外加 剂 | 减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝 结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、 限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量 | 相对耐久性指标、含气量 1h 经时变化量（坍落度、含气量）、 硫酸钠含量、收缩率比、碱含量 |
|  |  | 7 | 混凝土掺合 料 | 细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、 流动度比、氯离子含量 | 含水率、三氧化硫含量、放射性 |
|  |  | 8 | 砂浆 | 抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、 砌筑） | 分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能 |
|  |  | 9 | 土 | 最大干密度、最优含水率、压实系数 | / |
|  |  | 10 | 防水材料及 防水密封材 料 | 防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透 水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂 强度 | 接缝剥离强度、搭接缝不透水性 |
|  |  |  |  | 防水涂料：固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔 性、不透水性、断裂伸长率 | 涂膜抗渗性、浸水 168h 后拉伸强度 、浸水 168h 后断裂伸长率、 耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性 |

— 9 —

| 序号 | 检测 专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 防水密封材料及其他防水材料：/ | 耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、 弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨 润土膨胀指数、渗透系数、滤失量、拉伸强度、撕裂强度、硬 度、7d 膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永 久变形、低温弯折、剥离强度、浸水 168h 后的剥离强度保持率、 拉力、延伸率、固体含量、7d 粘结强度、7d 抗渗性、拉伸模量、 定伸粘结性、断裂伸长率、剪切性能、剥离性能 |
|  |  | 11 | 瓷砖及石材 | 吸水率、弯曲强度 | 抗冻性（耐冻融性）、放射性 |
|  |  | 12 | 塑料及金属 管材* | 塑料管材：/ | 静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩 率、交联度、熔融温度、简支梁冲击、炭黑分散度、炭黑含量、 拉伸屈服应力、密度、爆破压力、管环剥离力、熔体质量流动 速率、氧化诱导时间、维卡软化温度、热变形温度、拉伸断裂 伸长率、拉伸弹性模量、拉伸强度、灰分、烘箱试验、坠落试 验 |
|  |  |  |  | 金属管材：/ | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸 |
|  |  | 13 | 预制混凝土 构件* | / | 承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂检验、外观质量、构件尺寸、 保护层厚度 |
|  |  | 14 | 预应力钢绞 线* | / | 整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、 弹性模量、松弛率 |

— 10 —

| 序号 | 检测 专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 预应力混凝 土用锚具夹 具及连接器* | / | 外观质量、尺寸、静载锚固性能、疲劳荷载性能、硬度 |
|  |  | 16 | 预应力混凝 土用波纹管* | 金属波纹管：/ | 外观质量、尺寸、局部横向荷载、弯曲后抗渗漏性能 |
|  |  |  |  | 塑料波纹管：/ | 环刚度、局部横向载荷、纵向载荷、柔韧性、抗冲击性能、拉 伸性能、拉拔力、密封性 |
|  |  | 17 | 材料中有害 物质* | / | 放射性、游离甲醛、VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、游离甲苯 二异氰酸酯（TDI）、氨 |
|  |  | 18 | 建筑消能减 震装置* | 位移相关型阻尼器：/ | 屈服承载力、弹性刚度、设计承载力、延性系数、滞回曲线面 积、极限位移、极限承载力 |
|  |  |  |  | 速度相关型阻尼器：/ | 最大阻尼力、阻尼力与速度相关规律、滞回曲线、极限位移 |
|  |  | 19 | 建筑隔震装 置* | 叠层橡胶隔震支座：/ | 竖向压缩刚度、竖向变形性能、竖向极限压应力、当水平位移 为支座内部橡胶直径 0.55 倍状态时的极限压应力、竖向极限拉 应力、竖向拉伸刚度、侧向不均匀变形、水平等效刚度、屈服 后水平刚度、等效阻尼比、屈服力、水平极限变形能力 |
|  |  |  |  | 建筑摩擦摆隔震支座：/ | 竖向压缩变形、竖向承载力、静摩擦系数、动摩擦系数、屈服 后刚度、极限剪切变形 |
|  |  | 20 | 铝塑复合板* | / | 剥离强度 |
|  |  | 21 | 木材料及构 配件* | / | 含水率、弹性模量、静曲强度、钉抗弯强度 |

— 11 —

| 序号 | 检测 专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22 | 加固材料* | / | 抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值（纤维 复合材）、弹性模量（纤维复合材）、极限伸长率（纤维复合 材）、不挥发物含量(结构胶粘剂)、耐湿热老化性能(结构胶粘 剂)、单位面积质量（纤维织物）、纤维体积含量（预成型板）、 K 数（碳纤维织物） |
|  |  | 23 | 焊接材料* | / | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分 |
| 二 | 主体 结构 及装 饰装 修 | 1 | 混凝土结构 构件强度、砌 体结构构件 强度 | 混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超 声回弹综合法等）、砂浆强度（推出法/筒压法/砂 浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法等）、砖强度（回 弹法） | 砌体抗压强度（原位轴压法/扁顶法）、砌体抗剪强度（原位单 剪法/原位单砖双剪法） |
|  |  | 2 | 钢筋及保护 层厚度 | 钢筋保护层厚度 | 钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况 |
|  |  | 3 | 植筋锚固力 | 锚固承载力 | / |
|  |  | 4 | 构件位置和 尺寸*（涵盖 砌体、混凝 土、木结构） | / | 轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外 露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形 |
|  |  | 5 | 外观质量及 内部缺陷* | / | 外观质量、内部缺陷 |
|  |  | 6 | 装配式混凝 土结构节点* | / | 钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性、 外墙板接缝防水性能 |

— 12 —

| 序号 | 检测 专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 结构构件性 能*（涵盖砌 体、混凝土、 木结构） | / | 静载试验、动力测试 |
|  |  | 8 | 装饰装修工 程* | / | 后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强 度 |
|  |  | 9 | 室内环境污 染物* | / | 甲醛、氨、TVOC、苯、氡、 甲苯、二甲苯、土壤中的氡 |
| 三 | 钢结 构 | 1 | 钢材及焊接 材料 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差 | 断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢 材化学分析 C、S、P） |
|  |  | 2 | 焊缝 | 外观质量、内部缺陷探伤（超声法/射线法） | 尺寸 |
|  |  | 3 | 钢结构防腐 及防火涂装 | 涂层厚度 | 涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力 |
|  |  | 4 | 高强度螺栓 及普通紧固 件 | 抗滑移系数、硬度 | 紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件） |
|  |  | 5 | 构件位置与 尺寸* | / | 垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、 截面尺寸 |
|  |  | 6 | 结构构件性 能* | / | 静载试验、动力测试 |
|  |  | 7 | 金属屋面* | / | 静态压力抗风掀、动态压力抗风掀 |

— 13 —

| 序号 | 检测 专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 地基 基础 | 1 | 地基及复合 地基 | 承载力（静载试验/动力触探试验等） | 压实系数（环刀法/灌砂法等）、地基土强度、密实度（动力触 探试验/标准贯入试验）、变形模量（原位测试）、增强体强度 （钻芯法） |
|  |  | 2 | 桩的承载力 | 水平承载力（静载试验）、竖向抗压承载力（静载 试验/自平衡/高应变法等）、竖向抗拔承载力（抗 拔静载试验） | / |
|  |  | 3 | 桩身完整性 | 桩身完整性（低应变法/声波透射法/钻芯法等） | / |
|  |  | 4 | 锚杆抗拔承 载力 | 拉拔试验 | / |
|  |  | 5 | 地下连续墙* | / | 墙身完整性（声波透射法/钻芯法等）、墙身混凝土强度（钻芯 法） |
| 五 | 建筑 节能 | 1 | 保温、绝热材 料 | 导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂 直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热 阻、单位面积质量、拉伸粘结强度 | 燃烧性能 |
|  |  | 2 | 粘接材料 | 拉伸粘接强度 | / |
|  |  | 3 | 增强加固材 料 | 力学性能、抗腐蚀性能 | 网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率 |
|  |  | 4 | 保温砂浆 | 抗压强度、干密度、导热系数 | 剪切强度、拉伸粘结强度 |
|  |  | 5 | 抹面材料 | 拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性） | / |
|  |  | 6 | 隔热型材 | 抗拉强度、抗剪强度 | / |

— 14 —

| 序号 | 检测 专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 建筑外窗 | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | 传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密 封性能 |
|  |  | 8 | 节能工程 | 外墙节能构造及保温层厚度（钻芯法）、保温板与 基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密 性能 | 室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统 单位风量耗功率空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循 环流量、室外供热管网水力平衡度、室外供热管网热损失率、 照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻 |
|  |  | 9 | 电线电缆 | 导体电阻值 | 燃烧性能 |
|  |  | 10 | 反射隔热材 料* | / | 半球发射率、太阳光反射比 |
|  |  | 11 | 供暖通风空 调节能工程 用材料、构件 和设备* | 风机盘管机组：/ | 供冷量、供热量、风量、水阻力、噪声及输入功率 |
|  |  |  |  | 采暖散热器：/ | 单位散热量、金属热强度 |
|  |  |  |  | 绝热材料：/ | 导热系数或热阻、密度、吸水率 |
|  |  | 12 | 配电与照明 节能工程用 材料、构件和 设备* | / | 照明光源初始光效 |
|  |  |  |  | 照明灯具：/ | 镇流器能效值、效率或能效 |
|  |  |  |  | 照明设备：/ | 功率、功率因数、谐波含量值 |
|  |  | 13 | 可再生能源 应用系统* | 太阳能集热器：/ | 安全性能、热性能 |
|  |  |  |  | 太阳能热利用系统的太阳能集热系统：/ | 得热量、集热效率、太阳能保证率 |
|  |  |  |  | 太阳能光伏组件：/ | 发电功率、发电效率 |
|  |  |  |  | 太阳能光伏发电系统：/ | 年发电量、组件背板最高工作温度 |

— 15 —

| 序号 | 检测 专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 建筑 幕墙 | 1 | 密封胶 | 邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相 容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性 | 耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量 |
|  |  | 2 | 幕墙玻璃 | 传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻 璃的密封性能 | / |
|  |  | 3 | 幕墙 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、 后置埋件抗拔承载力 | 保温隔热性能、隔声性能、采光性能、耐撞击性能、防火性能 |
| 七 | 市政 工程 材料 | 1 | 土、无机结合 稳定材料 | 含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大 干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水 泥或石灰剂量 | 塑性指数、不均匀系数、0.6mm 以下颗粒含量、颗粒分析、有机 质含量、易溶盐含量 |
|  |  | 2 | 土工合成材 料 | 拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR 顶破强力、 厚度、单位面积质量 | 垂直渗透系数、刺破强力 |
|  |  | 3 | 掺合料（粉煤 灰、钢渣） | SiO2 含量、Al2O3 含量、Fe2O3 含量、烧失量、细度、 比表面积 | 游离氧化钙含量、粉化率、压碎值、颗粒组成 |
|  |  | 4 | 沥青及乳化 沥青 | 针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、 残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹 性恢复 | 运动黏度、布氏旋转黏度、针入度指数、蜡含量、闪点、动力 黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm 筛筛上残留物、恩格 拉黏度、与粗集料的粘附性 |
|  |  | 5 | 沥青混合料 用粗集料、细 集料、矿粉、 木质素纤维 | 粗集料：压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、 吸水率、沥青黏附性、颗粒级配 | 坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、 <0.075mm 颗粒含量 |
|  |  |  |  | 细集料：表观相对密度、砂当量、颗粒级配 | 棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值 |
|  |  |  |  | 矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热 安定性、筛分、含水率 | / |
|  |  |  |  | 木质素纤维：长度、灰分含量、吸油率 | pH 值、含水率 |

— 16 —

| 序号 | 检测 专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 沥青混合料 | 马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度 | 动稳定度、残留稳定度、冻融劈裂强度比、配合比设计 |
|  |  | 7 | 路面砖及路 缘石 | 抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性 | 抗冻性、透水系数、吸水率 、抗盐冻性 |
|  |  | 8 | 检查井盖、水 篦、混凝土模 块、防撞墩、 隔离墩 | 抗压强度、试验荷载、残余变形 | / |
|  |  | 9 | 水泥 | 凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量 | 保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量 |
|  |  | 10 | 骨料、集料 | 细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值 与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯 离子含量 | 表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、 轻物质含量、有机物含量、贝壳含量 |
|  |  |  |  | 粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指 标、针片状颗粒含量 | 坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率 |
|  |  |  |  | 轻集料：/ | 筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析 |
|  |  | 11 | 钢筋（含焊接 与机械连接） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延 伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形 | 弯曲性能 |
|  |  | 12 | 外加剂 | 减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝 结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、 限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量 | 相对耐久性指标、含气量 1h 经时变化量（坍落度、含气量）、 硫酸钠含量、收缩率比、碱含量 |
|  |  | 13 | 砂浆 | 抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、 砌筑） | 分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能 |

— 17 —

| 序号 | 检测 专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14 | 混凝土 | 抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量 | 限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折 强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有 效性、碱含量、配合比设计 |
|  |  | 15 | 防水材料及 防水密封材 料 | 防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透 水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂 强度 | 胶粘剂：剪切性能、剥离性能 胶粘带：剪切性能、剥离性能 防水卷材：接缝剥离强度、搭接缝不透水性 |
|  |  |  |  | 防水涂料：固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔 性、不透水性、断裂伸长率 | 涂膜抗渗性、浸水 168h 后拉伸强度 、浸水 168h 后断裂伸长率、 耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性 |
|  |  |  |  | 防水密封材料及其他防水材料：/ | 耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、 弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨 润土膨胀指数、渗透系数、滤失量、拉伸强度、撕裂强度、硬 度、7d 膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永 久变形、低温弯折、剥离强度、浸水 168h 后的剥离强度保持率、 拉力、延伸率、固体含量、7d 粘结强度、7d 抗渗性、拉伸模量、 定伸粘结性、断裂伸长率 |
|  |  | 16 | 水 | 氯离子含量 | pH 值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间 差、 抗压强度比、碱含量 |
|  |  | 17 | 石灰* | / | 有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含 水率、细度 |
|  |  | 18 | 石材* | / | 干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲 强度、体积密度、吸水率 |
|  |  | 19 | 螺栓、锚具夹 具及连接器* | / | 抗滑移系数、外观质量、尺寸、静载锚固性能、疲劳荷载性能、 硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件） |

— 18 —

| 序号 | 检测 专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八 | 道路 工程 | 1 | 沥青混合料 路面 | 厚度、压实度、弯沉值 | 平整度、渗水系数、抗滑性能 |
|  |  | 2 | 基层及底基 层 | 厚度、压实度、弯沉值 | 平整度、无侧限抗压强度 |
|  |  | 3 | 土路基 | 弯沉值、压实度 | 土基回弹模量 |
|  |  | 4 | 排水管道工 程* | / | 地基承载力、回填土压实度、背后土体密实性、严密性试验 |
|  |  | 5 | 水泥混凝土 路面* | / | 平整度、构造深度、厚度 |
| 九 | 桥梁 与地 下工 程 | 1 | 桥梁结构与 构件 | 静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模 态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、 桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线 偏位、竖直度、混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹- 钻芯综合法/超声回弹综合法等）、混凝土碳化深度、 钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量 | 外观质量、内部缺陷、预应力孔道摩阻损失、有效预应力、孔 道压浆密实性、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝 土电阻率、钢筋锈蚀状况 |
|  |  | 2 | 隧道主体结 构 | 断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密 实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆长度、 锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、 混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超 声回弹综合法等）、钢筋位置及保护层厚度 | 外观质量、内部缺陷、衬砌内钢筋间距、仰拱厚度、渗漏水、 钢筋锈蚀状况 |
|  |  | 3 | 桥梁及附属 物* | / | 桥面系外观质量、桥梁上部外观质量、桥梁下部外观质量、桥 梁附属设施外观质量 |

— 19 —

| 序号 | 检测 专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 桥梁支座* | / | 外观质量、内在质量、竖向压缩变形、抗压弹性模量、极限抗 压强度、盆环径向变形、抗剪弹性模量、抗剪粘结性能、抗剪 老化、承载力、摩擦系数、转动性能、尺寸偏差、转角试验 |
|  |  | 5 | 桥梁伸缩装 置* | / | 外观质量、尺寸偏差、焊缝尺寸、焊缝探伤、涂层附着力、涂 层厚度、橡胶密封带夹持性能、装配公差、变形性能、防水性 能、承载性能 |
|  |  | 6 | 隧道环境* | / | 照度、噪声、风速、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、二氧化硫 浓度、氧浓度、一氧化氮浓度、二氧化氮浓度、瓦斯浓度、硫 化氢浓度、烟尘浓度 |
|  |  | 7 | 人行天桥及 地下通道* | / | 自振频率、桥面线形、地基承载力、变形缝质量、防水层的缝 宽和搭接长度、尺寸、栏杆水平推力 |
|  |  | 8 | 综合管廊主 体结构* | / | 断面尺寸、衬砌厚度、衬砌密实性、墙面平整度、衬砌内钢筋 间距、混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回 弹综合法等）、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀状况 |
|  |  | 9 | 涵洞主体结 构* | / | 外观质量、地基承载力、回填土压实度、混凝土强度（回弹法/ 钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等）、钢筋保护层厚 度、断面尺寸、接缝宽度、错台、钢筋锈蚀状况 |

备注：带“* ”的检测项目为本专项资质的可选检测项目。

— 20 —